### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext 01.01.2019

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TENDRAIN 750/2 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.070	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,5	mm

bei	20 kPa		7,0	mm

bei	200 kPa		6,5	mm

Höchstzugkraft	(	20,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		50	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		4

Abflussmenge	bei	20 kPa		1,30	l/(s•m)

bei	100 kPa		1,10	l/(s•m)

bei	200 kPa		0,95	l/(s•m)

bei	500 kPa		0,65	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,08	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,086	m/s

Breite		3,80	m

Länge		50	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-93040	Telefon 02129-3489829

Telefax 08382-930430	Telefax 02129-3755002

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2019

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TENDRAIN 1000/2 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies  mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.370	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,5	mm

bei	20 kPa		7,0	mm

bei	200 kPa		6,5	mm

Höchstzugkraft	(	25,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		4

Abflussmenge	bei	20 kPa		1,40	l/(s•m)

bei	100 kPa		1,20	l/(s•m)

bei	200 kPa		1,10	l/(s•m)

bei	500 kPa		0,80	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,08	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,086	m/s

Breite		3,80	m

Länge		50	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-93040	Telefon 02129-3489829

Telefax 08382-930430	Telefax 02129-3755002

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2019

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TENDRAIN 1300/2 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.550	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		8,0	mm

bei	20 kPa		7,5	mm

bei	200 kPa		7,0	mm

Höchstzugkraft	(	28,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		4

Abflussmenge	bei	20 kPa		1,50	l/(s•m)

bei	100 kPa		1,30	l/(s•m)

bei	200 kPa		1,20	l/(s•m)

bei	500 kPa		0,90	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,08	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,086	m/s

Breite		3,80	m

Länge		50	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-93040	Telefon 02129-3489829

Telefax 08382-930430	Telefax 02129-3755002

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de