### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, einaxial gestreckt und knotensteif - PEHD

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX TT 045 GS aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und einaxial gestrecktem PEHD oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Maschenweite		220 x 13/20 	mm

Zugkraft bei 2 % Dehnung längs	(	11,0	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung längs	(	25,0	kN/m

Knotenfestigkeit	(	36,0	kN/m

Langzeitfestigkeit		18,5	kN/m

Rollenbreite		2,00	m

Rollenlänge	50	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, einaxial gestreckt und knotensteif - PEHD

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX TT 060 GS aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und einaxial gestrecktem PEHD oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Maschenweite		220 x 13/20 	mm

Zugkraft bei 2 % Dehnung längs	(	17,0	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung längs	(	32,0	kN/m

Knotenfestigkeit	(	50,0	kN/m

Langzeitfestigkeit		24,6	kN/m

Rollenbreite		2,00	m

Rollenlänge	40	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, einaxial gestreckt und knotensteif - PEHD

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX TT 090 GS aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und einaxial gestrecktem PEHD oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Maschenweite		220 x 13/20 	mm

Zugkraft bei 2 % Dehnung längs	(	26,0	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung längs	(	50,0	kN/m

Knotenfestigkeit	(	80,0	kN/m

Langzeitfestigkeit		36,9	kN/m

Rollenbreite		2,00	m

Rollenlänge	30	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, einaxial gestreckt und knotensteif - PEHD

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX TT 120 GS aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und einaxial gestrecktem PEHD oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Maschenweite		220 x 13/20 	mm

Zugkraft bei 2 % Dehnung längs	(	36,0	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung längs	(	72,0	kN/m

Knotenfestigkeit	(	110,0	kN/m

Langzeitfestigkeit		49,2	kN/m

Rollenbreite		2,00	m

Rollenlänge	30	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de