### TENAX

GEOZELLEN

#### Extrudiert und dimensionsstabil - HDPE

Ausschreibungstext 01.01.2009

Liefern und verlegen einer dreidimensionalen GEOZELLE TENAX TENWEB 3/200 mit Bienenwabenstruktur aus extrudiertem und UV-stabilisiertem HDPE oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.150	g/m²

Höhe	~	75	mm

Wabendurchmesser	~	200	mm

Höchstzugkraft	(	1,2	kN

Höchstzugkraft-Dehnung		15	%

Scherfestigkeit	(	0,80	kN

Schälfestigkeit	(	0,35	kN

Farbe		grün

Breite		3,50	m

Länge		10	m

Die Geozelle ist gemäß ISO 10320 zu kennzeichnen. Die ISO 9001:2000 und CE Zertifizierung muss nachgewiesen werden.

Die Geozelle darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.

Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von den Geozellen abgedeckte Fläche.

Liefernachweis:

TENAX Kunststoffe GmbH

Schloßstraße 13

88131 Lindau (B.)

Telefon 08382-93040

Telefax 08382-930430

E-mail: info@tenax-net.de

### TENAX

GEOZELLEN

#### Extrudiert und dimensionsstabil - HDPE

Ausschreibungstext 01.01.2009

Liefern und verlegen einer dreidimensionalen GEOZELLE TENAX TENWEB 3/300 mit Bienenwabenstruktur aus extrudiertem und UV-stabilisiertem HDPE oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		800	g/m²

Höhe	~	75	mm

Wabendurchmesser	~	300	mm

Höchstzugkraft	(	1,2	kN

Höchstzugkraft-Dehnung		15	%

Scherfestigkeit	(	0,80	kN

Schälfestigkeit	(	0,35	kN

Farbe		grün

Breite		5,00	m

Länge		10	m

Die Geozelle ist gemäß ISO 10320 zu kennzeichnen. Die ISO 9001:2000 und CE Zertifizierung muss nachgewiesen werden.

Die Geozelle darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.

Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von den Geozellen abgedeckte Fläche.

Liefernachweis:

TENAX Kunststoffe GmbH

Schloßstraße 13

88131 Lindau (B.)

Telefon 08382-93040

Telefax 08382-930430

E-mail: info@tenax-net.de

### TENAX

GEOZELLEN

#### Extrudiert und dimensionsstabil - HDPE

Ausschreibungstext 01.01.2009

Liefern und verlegen einer dreidimensionalen GEOZELLE TENAX TENWEB 4/200 mit Bienenwabenstruktur aus extrudiertem und UV-stabilisiertem HDPE oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.580	g/m²

Höhe	~	100	mm

Wabendurchmesser	~	200	mm

Höchstzugkraft	(	1,2	kN

Höchstzugkraft-Dehnung		15	%

Scherfestigkeit	(	0,80	kN

Schälfestigkeit	(	0,35	kN

Farbe		grün

Breite		3,50	m

Länge		10	m

Die Geozelle ist gemäß ISO 10320 zu kennzeichnen. Die ISO 9001:2000 und CE Zertifizierung muss nachgewiesen werden.

Die Geozelle darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.

Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von den Geozellen abgedeckte Fläche.

Liefernachweis:

TENAX Kunststoffe GmbH

Schloßstraße 13

88131 Lindau (B.)

Telefon 08382-93040

Telefax 08382-930430

E-mail: info@tenax-net.de

### TENAX

GEOZELLEN

#### Extrudiert und dimensionsstabil - HDPE

Ausschreibungstext 01.01.2009

Liefern und verlegen einer dreidimensionalen GEOZELLE TENAX TENWEB 4/300 mit Bienenwabenstruktur aus extrudiertem und UV-stabilisiertem HDPE oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.130	g/m²

Höhe	~	100	mm

Wabendurchmesser	~	300	mm

Höchstzugkraft	(	1,2	kN

Höchstzugkraft-Dehnung		15	%

Scherfestigkeit	(	0,80	kN

Schälfestigkeit	(	0,35	kN

Farbe		grün

Breite		5,00	m

Länge		10	m

Die Geozelle ist gemäß ISO 10320 zu kennzeichnen. Die ISO 9001:2000 und CE Zertifizierung muss nachgewiesen werden.

Die Geozelle darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.

Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von den Geozellen abgedeckte Fläche.

Liefernachweis:

TENAX Kunststoffe GmbH

Schloßstraße 13

88131 Lindau (B.)

Telefon 08382-93040

Telefax 08382-930430

E-mail: info@tenax-net.de