### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt mit Polyestergitter - Polypropylen

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 35/R aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter und mit Polyestergitter zur Verstärkung mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		460	g/m²

Dicke	(	18,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	35,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	20,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		10,0	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10,0	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		30	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“, Ausgabe 2005, zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

Telefax 02129-3755002

### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt mit Polyestergitter - Polypropylen

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 55/R aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter und mit Polyestergitter zur Verstärkung mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		500	g/m²

Dicke	(	18,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	55,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	20,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		10,0	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10,0	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		30	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“, Ausgabe 2005, zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt mit Polyestergitter - Polypropylen

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 80/R aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter und mit Polyestergitter zur Verstärkung mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		530	g/m²

Dicke	(	18,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	80,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	20,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		10,0	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10,0	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		30	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“, Ausgabe 2005, zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt mit Polyestergitter - Polypropylen

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 110/R aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter und mit Polyestergitter zur Verstärkung mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		580	g/m²

Dicke	(	18,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	110,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	20,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		10,0	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10,0	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		30	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“, Ausgabe 2005, zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de