### TENAX

KombiGeo

#### Knotensteifes 3D-KombiGeo mit Vlies - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines KombiGeo TENAX GT HM 2 bestehend aus einem KombiGeo mit einer hohen Dehnsteifigkeit (rechteckige Maschen, 100 % Polypropylen, extrudiert, UV-stabilisiert, knotensteif) und mit einem mechanisch verfestigten VLIESSTOFF (GRK 3) mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte) verbunden:

Flächenmasse	(	370	g/m²

Maschenweite	~	41 x 27	mm

Knotendicke	(	3,9	mm

Stegdicke längs	(	1,8	mm

Stegdicke quer	(	1,2	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	2,6	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	2,6	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	8,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	8,0	kN/m

Öffnungsweite	~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit		70	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		50	m

Das KombiGeo ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das KombiGeo ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom KombiGeo abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

KombiGeo

#### Knotensteifes 3D-KombiGeo mit Vlies - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines KombiGeo TENAX GT HM 3 bestehend aus einem KombiGeo mit einer hohen Dehnsteifigkeit (rechteckige Maschen, 100 % Polypropylen, extrudiert, UV-stabilisiert, knotensteif) und mit einem mechanisch verfestigten VLIESSTOFF (GRK 3) mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte) verbunden:

Flächenmasse	(	480	g/m²

Maschenweite	~	40 x 27	mm

Knotendicke	(	4,3	mm

Stegdicke längs	(	2,0	mm

Stegdicke quer	(	1,3	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	5,0	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	5,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	12,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	12,0	kN/m

Öffnungsweite	~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit		70	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		50	m

Das KombiGeo ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das KombiGeo ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom KombiGeo abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

KombiGeo

#### Knotensteifes 3D-KombiGeo mit Vlies - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines KombiGeo TENAX GT HM 4 bestehend aus einem KombiGeo mit einer hohen Dehnsteifigkeit (rechteckige Maschen, 100 % Polypropylen, extrudiert, UV-stabilisiert, knotensteif) und mit einem mechanisch verfestigten VLIESSTOFF (GRK 3) mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte) verbunden:

Flächenmasse	(	600	g/m²

Maschenweite	~	40 x 27	mm

Knotendicke	(	4,7	mm

Stegdicke längs	(	2,3	mm

Stegdicke quer	(	1,7	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	6,7	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	7,7	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	15,5	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	16,5	kN/m

Öffnungsweite	~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit		70	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		50	m

Das KombiGeo ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das KombiGeo ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom KombiGeo abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de