### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 3730 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		300	g/m²

Dicke     				2,7	mm

Höchstzugkraft längs		5,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		9,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 120	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 110	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	1.200	N

Breite	2,00	m

Länge		50	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser, multicolor

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 3740 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		400	g/m²

Dicke     				3,6	mm

Höchstzugkraft längs		5,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		10,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 110	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 70	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	1.400	N

Breite	2,00	m

Länge		50	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 3750 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		500	g/m²

Dicke     				4,1	mm

Höchstzugkraft längs		6,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		15,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 120	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 90	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	2.200	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Breite	2,00	m

Länge		50	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 3760 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		600	g/m²

Dicke     				4,5	mm

Höchstzugkraft längs		7,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		16,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 120	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 90	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	2.300	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Breite	2,00	m

Länge		50	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 3780 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		800	g/m²

Dicke     				7,0	mm

Höchstzugkraft längs		20,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		40,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 100	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 75	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	4.500	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		5

Breite	2,00	m

Länge		25	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt - Synthesefaser

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten Stapelfaservlieses TENAX 37100 aus 100 % Synthesefaser multicolor oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.000	g/m²

Dicke     				8,5	mm

Höchstzugkraft längs		27,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		56,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		( 90	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		 ( 60	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	6.000	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		5

Breite	2,00	m

Länge		25	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de